|  |  |
| --- | --- |
| **EKT Teed OÜ, info@eteed.ee****Artelli tn 15, Tallin, 10621** | KATSEPROTOKOLLNR 1079/24 |
|  | 24.05.2024 nr 7-6.4/1230 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | EKT TEED OÜ – Jaanus Kirsipuu |
| **Töö ülesanne:** |  Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | - |
| **Võtmise koht** | Muuga sadam |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 14.05.2024 14:00,Jaanus Kirsipuu, EKT Teed OÜ | 14.05.2024 15:10, Jaanus Kirsipuu, EKT Teed OÜ |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| Kivikild fr 4/8 mm | 1244 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | - |
| **Võtmise koht** | - |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 10.05.2024, --, Pigipada | 14.05.2024 15:10, Jaanus Kirsipuu, EKT Teed OÜ |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| Bituumenemolsioon C67B3 (P15) Pigipada | 1240 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel löögi meetodiga - Vialit-plaadi meetod EVS-EN 12272-3:2003 |

 |
|

|  |
| --- |
| **Reg nr** 1244; 1240 Võtmise koht: Muuga sadamKatsetamise kuupäev: 23.05.24 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Katse tüüp | mehaaniline nake |
| Sideaine reg nr | 1240 |
| Sideaine liik | emulsioon |
| Sideaine mark | C67B3 |
| Jääkbituumeni kogus (kg/m2) | 1,0 |
| Sideaine laotamise temperatuur (°C) | 5 |
| Puiste töötlus | kuiv |
| Puiste reg nr | 1244 |
| Puiste fraktsioon (mm) | 5/8 |
| Puiste kogus (puistetera) | 100 |
| Katse teostamise temperatuur (°C) | 5 |
| Nakkuvuse tase (%) | 100 |

 |