

Peim \'- 1ntt<rnat1onal O *\J*

( *nttrstwts 7*

M 71 )8 Goor · The Nt-thedtlnds

P.080-. J7l

*74* 70 AO Goo,· 1he Nelh"lands

**Kvaliteet 089.060**

T,lephonr •)I (O)S41 · 1S0 000 Ttlef» •)I (OISJ7 · 280 100

f m.l1I mfo@pe,meH nl

**Kirjeldus 3s keeltes:** Polüester kootud. Pehme ja mahukas käetunne ning hea vormihoid. Sobib peaaegu kõikidele naiste- ja meesterõivaste kangastele.

'-"

***Kirjeldus***

***Omschrijving***

*Polyester Gewebe. Weicher, voluminose, Griff und gute Forrnbestandigkeit. Geeignet als Frontfixierung fur nahezu alle Arten von Oberstoffen in der DOB und HAKA.*

*Polyester weefsel. Zachte, volurnineuse greep en goedc vormbestendigheid. Geschikt als voorpandversteviging voor bijna alle soorten bovenstoffen in dames­ en herenkleding.*

**Koostis** Polüester

**Laius (cm)** 150

**Kaal ca (gr/m2)** 60

**Kude** Twill

**Katmine** Polüamiid

Cp 46

**Värv** 050 valge/ 053 hall/ 950 must

'-../ **Rullis (mtr)** 100

**Hooldusmärgid**

**Täätingimused Temperatuur** 130-150 ·c

•

,

**Surve**

2- 4 baar

Aeg 12 - 15 sekundit

Garantii 3s keeltes: Soovitame enne tootmise alustamist testida iga kangast, kombineerides seda siseviimistlusega.

Sulatusseisundit testitakse pideva pressi järgi.

W,r e·npfehlen1edPn Stoff ,nomomat,or rnit der E,nlage 1u testen. vor Anfang derµrod1Jkt1on.

F1x1Pr<ond1tmnen gelten be{Verwcndlrng e1np, Ou,chlaufpresse

 W1J adv,seren om alle bovcnswffen tP tPsien in f.Or'lbtn t *<: met !"le* 1m@rlin1ng, vonr ar1ovanR van proc1uct1P

Plakcond,ties "I" getest volgeros de doorlooppers.

20-8-2019