ÕMBLUSNIIT

Serafil 30 tehnilised andmed

| Materjal | Polüester |
| --- | --- |
| Struktuur | Jätkuvakiuline |
| Joontihedus (ISO 2060) | Nm 33/3 (dtex 333*3) |
| Rebimistugevus (ISO 2062) | 5400 cN |
| Katkemistugevus (ISO 2062) | 17% |
| Värvikindlus |  |
| Värvikindlus kunstlikule päevavalgusele (ISO 105 B02) | ≥5-6 |
| Värvikindlus higistamisel (ISO 105 E04) | ≥4 |
| Värvikindlus pesemisel 95ºC | ≥3 |
| Värvikindlus hõõrdumisel (kuivalt) (ISO 105 x12) | ≥4 |
| Värvikindlus keemilisel puhastamisel (ISO 105 D01) | ≥3-4 |

Serafil 20 tehnilised andmed

| Materjal | Polüester |
| --- | --- |
| Struktuur | Jätkuvakiuline |
| Joontihedus (ISO 2060) | Nm 20/3 (dtex 506*3) |
| Rebimistugevus (ISO 2062) | 8800 cN |
| Katkemistugevus (ISO 2062) | 19% |
| Värvikindlus |  |
| Värvikindlus kunstlikule päevavalgusele (ISO 105 B02) | ≥5-6 |
| Värvikindlus higistamisel (ISO 105 E04) | ≥4 |
| Värvikindlus pesemisel 95ºC | ≥3 |
| Värvikindlus hõõrdumisel (kuivalt) (ISO 105 x12) | ≥4 |
| Värvikindlus keemilisel puhastamisel (ISO 105 D01) | ≥3-4 |