****

**MADRUSEMÜTSI (talvine) MATERJALIDE ÜLDINFORMATSIOON**

**PÕHIMATERJAL**

Koostis: min 70-80%WO

Kaal: min 500+-50g/m2

**VOODER**

Koostis: min 70%CO, kaal 110-150g/m2, must

Vatiinile tepitud sammuga 2,5-3,5cm, vatiini kaal 100+-5g/m2

**ABIMATERJALID**

Kunstkarusnahk, must– karva koostis 100%PAN(acrylic)

Põhja (tagumine) kude 100%PES

Üldkoostis 70%PAN(acrylic) 30%PES

Kaal 540+-5%g/m2

Karva kõrgus 10mm

Kant – pealsekangast

Kõrvaklapi kant – must, puuvillane

Higipael – must, 100%PES

Tormirihm – must, naturaalnahk, laius13-14mm, kuldne pannal

Trukid – tume, oksüdeeritud, kübara läbimõõt ca 12mm, ei läigi

Õmblusniit – samas toonis põhimaterjaliga, 100%PES

Markeerimissilt – valgel põhjal must trükk, 100%PES

Kiletasku – mütsi põhjal, õmmeldud pesumärgi peale

Kokard – tellija poolt

Lisaks abimaterjalidele kasutame liimiriideid, tugevdusi, pehmendusi jms vastavalt mütsi iseloomule ja vajadusele.