****

**MEREVÄE TAVAVORMI MÜTSI MATERJALIDE ÜLDINFORMATSIOON**

**PÕHIMATERJALID**

Mütsi rumm ja must kate

Koostis: min 45%WO, kaal: 300 +-10g/m2

Valge kate

Koostis :70%PES 30%CO, kaal 240 +-10g/m2, sidus 3/1twill

**VOODER**

Koostis 100% PES, samas toonis kattega

**ABIMATERJALID**

Katte pealae kant põhimaterjalist

Katte allääre kant 100%PA samas toonis kattega

Mütsinokk – PVC, lakeeritud, must

Higirihm – naturaalnahk, perforeeritud, 45mm, must

Lakknhast rihm –kunstnahk, 13-14mm, must

Ilupael (tammelehtedega) rummul – laiusega 35-38mm, must

Öösid – tume, oksüdeeritud mustal kattel, valged valgel kattel, 4-5mm läbimõõduga

Õmblusniit – samas toonis materjalidega, 100%PES

Markeerimissilt – valgel põhjal must trükk, õmmeldud katte voodrile

kiletasku – katte voodril, õmmeldud pesumärgi peale

vorminööbid – kannaga, läbimõõduga 14mm /tellija poolt

Lisaks abimaterjalidele kasutame liimiriideid, tugevdusi jms vastavalt mütsi iseloomule ja vajadusele.