|  |  |
| --- | --- |
| **Kemotar OÜ, info@kemotar.ee**  **Ravila tn 75, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50411** | KATSEPROTOKOLL  NR 1276/25 |
|  | 03.06.2025 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | Kemotar OÜ – Martin Loim |
| **Töö ülesanne:** | Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | Kemotar Logistikakeskus | | | **Võtmise koht** | Kuhi 6, Ravila 75 | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 03.04.2025 12:00,  Martin Loim, Kemotar OÜ | | 30.05.2025 13:30,  Martin Loim, Kemotar OÜ | | **Proovi tähistus** | | **Labori reg nr** | | 02-KEM fr 5/8 mm | | 1581 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | 1. | Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine) | |
| |  | | --- | | **Reg nr** 1581  Võtmise koht: Kuhi 6, Ravila 75  Proovi tähistus: 02-KEM fr 5/8 mm Katsetamise kuupäev: 03.06.25 | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Läbib sõela ava (mm) | **11,2** | **8** | **6,3** | **5** | **4** | **2** | | Mass ümardatud (%) | 100 | 95 | 53 | 13 | 4 | 1 | | Peenosiste sisaldus (<0,063), f (%) | | | 0,4 | | |