|  |  |
| --- | --- |
| **Baltic Aggregates OY,**  **mal-brit.parnpuu@balticaggregates.com**  **Lõõtsa tn 1a, Tallinn, 11415** | KATSEPROTOKOLL  NR 586/25 |
|  | 09.04.2025 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | Baltic Aggregates OY – Mal-Brit Pärnpuu |
| **Töö ülesanne:** | Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | Muuga sadam | | | **Võtmise koht** | Muuga sadam | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 25.03.2025 10:00,  Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY | | 26.03.2025 09:55,  Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY | | **Proovi tähistus** | | **Labori reg nr** | | Graniitkillustik fr. 4/8 mm | | 0632 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | 1. | Terakuju määramine Plaatsustegur EVS-EN 933-3:2012 | |
| |  | | --- | | **Reg nr** 0632  Võtmise koht: Muuga sadam  Proovi tähistus: Graniitkillustik fr. 4/8 mm Katsetamise kuupäev: 28.03.25 | |
| |  |  | | --- | --- | | Plaatsustegur, FI (%) | 7 | | Katseproovi mass (g) | 1036,2 | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | 2. | Täitematerjali külmakindluse määramine 1% NaCl lahuses EVS-EN 1367-6:2008 | |
| |  | | --- | | **Reg nr** 0632  Võtmise koht: Muuga sadam  Proovi tähistus: Graniitkillustik fr. 4/8 mm Katsetamise kuupäev: 08.04.25 | |
| |  |  | | --- | --- | | Külmakindluse üksiktulemus 1, FNaCl (%) | 0,1 | | Külmakindluse üksiktulemus 2, FNaCl (%) | 0,1 | | Külmakindluse üksiktulemus 3, FNaCl (%) | 0,1 | | Külmakindlus NaCl-is, FNaCl (%) | 0,1 | | Katsefraktsioon (mm) | 4/8 | | Proovi eelnev purustamine laboratoorses lõugpurustis | ei | |