|  |  |
| --- | --- |
| **Kemotar OÜ, info@kemotar.ee****Ravila tn 75, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50411** | KATSEPROTOKOLLNR 1275/25 |
|  | 03.06.2025  |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | Kemotar OÜ – Martin Loim |
| **Töö ülesanne:** |  Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | Kemotar Logostikakeskus |
| **Võtmise koht** | Kuhi 6, Ravila 75 |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 03.04.2025 12:00,Martin Loim, Kemotar OÜ | 30.05.2025 13:30, Martin Loim, Kemlotar OÜ |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| 02-KEM fr 8/11 mm | 1582 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine) |

 |
|

|  |
| --- |
| **Reg nr** 1582 Võtmise koht: Kuhi 6, Ravila 75Proovi tähistus: 02-KEM fr 8/11 mmKatsetamise kuupäev: 03.06.25 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Läbib sõela ava (mm) | **16** | **11,2** | **10** | **8** | **5,6** | **4** |
| Mass ümardatud (%) | 100 | 95 | 62 | 15 | 2 | 2 |
| Peenosiste sisaldus (<0,063), f (%) | 0,6 |

 |