l

Fabryka Wyrob6w Runowych ,,BJRUNA" Sp6lka Akcyjna

ul. Nadrzeczna 22

16-010 Wasilk6w

tel.: +48 85 749-79-00, fax: +48 85 749-79-10

www.biruna.com.pl

Wasilk6w, dnia 12.12.2022

Tehniliste andmete leht

Kootud kangas art. 8498G

|  | Lp. |  | Näited |  |  |  | ühik | Tulemid | Tesi meetod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Polyester 93% |  |
|  | 1. |  | Koostis |  |  | % |  |  | EN ISO 1833-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Elastane 7% |  |
|  | 2. |  | Pinda tihedus |  |  |  | g/m2 | 220+/-10 | EN 12127 |
|  |  |  |  |  |  |  | mm | ≥2,2 | EN ISO 5084 |
|  | 3. |  | Paksus |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Lineaarmõõtmete muutused | lõimel |  | [%] |  | ≥4 | EN ISO 5077 |
|  |  |  |  | põiki |  |  |  | ≥4 | EN ISO 6330 |
|  | 5. |  | Murdev tugevus |  |  |  | kPA | ≥340 | EN ISO 13938-1 |
|  | 6. |  | Piiling pärast 5000tsüklit |  |  |  | deg | ≥4 | EN ISO 12945-1 |
|  | 7. |  |  |  |  |  |  | ≥45 | EN 14704-1, strip |
|  |  |  | Elastsus 5. tsükli tipus, pikkus |  |  | % |  |  | method A |
|  | 8. |  | Elastsus 5. tsükli tipus, laiuses |  |  | % |  | ≥80 | EN 14704-1, strip |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | method A |
|  | 9. |  | Elastne taastamine, pikkuses |  |  | % |  | ≥85 | EN 14704-1, strip |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | method A |
|  | 10. |  | Elastne taastamine, laiuses |  |  | % |  | ≥85 | EN 14704-1, strip |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | method A |
|  | 11. |  |  |  |  | % |  | ≥40 | 8S4294 |
|  |  |  | Pikendus,pikkuses, Fryma kangas |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | Pikendus, laius, Fryma kangas |  |  | % |  | ≥60 | 8S4294 |
|  |  |  | ekstensomeeter |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Termiline takistus |  |  |  | m2K/W | ≥0,06 | EN ISO 11092 |

- Värvipüsivus:

| 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pusule 40° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN ISO 105-C06 |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  | Higi |  |  | Hape |  |  |  |  |  |  | � | ≥4 |  |  |  |  |  | EN ISO 105-EO4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Leelised | kraadi |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  |  | Hõõrdumine |  |  | Kuiv |  |  |  |  |  | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  | EN ISO 105-X12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Märg |  |  |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 |  |  |  | Valgus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  | EN ISO 105-801 |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  | Värv |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-0622 |  |  |  |  |  |  | Pantone TPX |  |  |  |  |