09.08.2021



Toode info

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikkel | 2364 | | | | | | |
| toormaterjal | Coolmax®/ Coolmax®Fresh 50/50 % | | | | | | |
| kude | Augutega võrk | | | | | | |
| kaal | 110 g/m² | | | | tolerance ± 5 % | | |
| laius | 150 cm | | | | | | |
| Hooldusmärgistus  TSL 23-901 |  | |  |  |  |  |  |
| loksutada kuivama | | | | | | |
| mõõtmete muutus | Testitud Orneule: Adapted SFS-EN, loksutada kuivama, kuivaks riputama | | | | | | |
| max | pikkus -4 % | | | laius -4 % | | |
| värvi pesukindlus / SFS-EN ISO 507 | min | 4 | skaala 1-5, kohandatud | | | | |
| muud märkused | Coolmax® on spetsiaalne polüester, sünteetiline kiud, mida toodab DuPont. Kiud ei ima niiskust, vaid viib niiskuse nahalt kiu pinnale. See omadus on tingitud niiskust transportiva kiu neljakanalilisest struktuurist. Kanali struktuuri jaoks on kiu pindala 20% suurem kui tavalistel polüesterkiududel ja see parandab niiskuse transpordi omadusi. Coolmax® kudumeid kasutatakse eriti spordirõivastes. See on pehme ja kerge. See ei võimalda masinpesu ja kuivab kiiresti. See materjal sisaldab Coolmax Fresh kiudu, milles on hõbedaioone, mis muudavad materjali antibakteriaalseks ja mugavamaks. Ärge kasutage pehmendajaid! | | | | | | |

Orneule Oy Neuletie 3

35300 Orivesi

Puh. 020 7589900

Fax. 020 7589909

[www.orneule.fi](http://www.orneule.fi/) [etunimi@sukunimi@orneule.fi](mailto:etunimi@sukunimi@orneule.fi)