VAHETALD

Kahekihiline antibakteriaalne – Ibisolex 302 kartong, paksus 3,2 mm.

Kihtide vahel on tsingiga kaetud roostevaba terassupinaator, laius 23 mm.

Ibisolex 302-030 tehnilised andmed

Kirjeldus:  sünteetilistest kiududest mittekootud materjal, immutatud sünteetilise vaigu vesilahusega, töödeldud antibakteriaalse vahendiga.

Koostis: 30% sünteetilisi kiude, 70% sünteetilist vaiku.

| Test | Meetod | Standard | Väärtus |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaal, g/m2 | BN01 | UNI EN ISO 2286-2 | 2040 |
| Paksus, mm | BN02 | UNI ISO 2589 | 3,2 |
| Katkemiskoormus pikisuunas, kg/5cm | BN03 | UNI EN ISO 29073-3 | 180 |
| Katkemiskoormus ristisuunas, kg/5cm | BN03 | UNI EN ISO 29073-3 | 160 |
| Pikenemine katkemiskoormusel pikisuunas, % | BN03 | UNI EN ISO 29073-3 | >25 |
| Pikenemine katkemiskoormusel ristisuunas, % | BN03 | UNI EN ISO 29073-3 | >30 |
| Jäikus pikisuunas, g | BN05 |  | 6500 |
| Jäikus ristisuunas, g | BN05 |  | 5800 |