VÄLISTALD

OTSEVALU POLÜURETAANIST VORMITALD

Värvus: MUST

Mustriline, mittemääriv, nina- ja kannaosa ümardatud, põrutusi leevendav, torgete eest kaitsev.

| Omadus | Standard |
| --- | --- |
| Õlikindel vastavalt EN ISO 20347 | EN ISO 20344 |
| Libisemiskindel vastavalt EN ISO 20347 A1 | EN ISO 20344 |
| Kannaosa löögisummutus ≥25J | EN ISO 20344 |
| Talla paksus 1,7cm, kontsa kõrgus 3,4cm | EN ISO 20344 |
| Paindetaluvus: prao juurdekasv ≤4mm pärast 30 000 painutust testituna temperatuuril +23C ja -20C | ISO 4643-C EN ISO 20344 |
| Rebenemistugevus ≥12N/mm | EN ISO 20344 |
| Kulumiskindlus: suhteline kaalukadu ˂ 250 mm³ | EN ISO 20344 |
| Pinnakõvadus Shore A 65-70 | EN ISO 868 |