|  |  |
| --- | --- |
| **Baltic Aggregates OY****Lõõtsa tn 1a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415** | KATSEPROTOKOLLNR 623/25 |
|  | 16.04.2025  |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | Baltic Aggregates OY – Mal-Brit Pärnpuu |
| **Töö ülesanne:** |  Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | Muuga sadam |
| **Võtmise koht** | Muuga sadam |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 09.04.2025 11:30,Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY | 09.04.2025 14:55, Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| Graniitkillustik fr. 4/8 mm | 0758 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine) |

 |
|

|  |
| --- |
| **Reg nr** 0758 Võtmise koht: Muuga sadamProovi tähistus: Graniitkillustik fr. 4/8 mmKatsetamise kuupäev: 15.04.25 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Läbib sõela ava (mm) | **10** | **8** | **6,3** | **4** | **2** |
| Mass ümardatud (%) | 100 | 86 | 53 | 13 | 2 |
| Peenosiste sisaldus (<0,063), f (%) | 0,9 |

 |