|  |  |
| --- | --- |
| **Baltic Aggregates OY**  **Lõõtsa tn 1a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415** | KATSEPROTOKOLL  NR 623/25 |
|  | 16.04.2025 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | Baltic Aggregates OY – Mal-Brit Pärnpuu |
| **Töö ülesanne:** | Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | Muuga sadam | | | **Võtmise koht** | Muuga sadam | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 09.04.2025 11:30,  Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY | | 09.04.2025 14:55,  Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY | | **Proovi tähistus** | | **Labori reg nr** | | Graniitkillustik fr. 4/8 mm | | 0758 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | 1. | Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine) | |
| |  | | --- | | **Reg nr** 0758  Võtmise koht: Muuga sadam  Proovi tähistus: Graniitkillustik fr. 4/8 mm Katsetamise kuupäev: 15.04.25 | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Läbib sõela ava (mm) | **10** | **8** | **6,3** | | **4** | **2** | | Mass ümardatud (%) | 100 | 86 | 53 | | 13 | 2 | | Peenosiste sisaldus (<0,063), f (%) | | 0,9 | | |