|  |  |
| --- | --- |
| **TREV-2 Grupp AS, trev2@trev2.ee****Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10916** | KATSEPROTOKOLLNR 1185/25 |
|  | 29.05.2025  |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | TREV-2 Grupp AS – Karl Jaanson |
| **Töö ülesanne:** |  Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | TARTU, VALGA JA VÕRU MK PINDAMISTÖÖD 2025 |
| **Võtmise koht** | Kemotari laoplats |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 29.04.2025 10:30,Ahti Siimon, TREV-2 Grupp AS | 21.05.2025 17:45, Margus Tammekivi, TREV-2 Grupp AS |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| Elleholm fr 4/8 mm | 1413 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | - |
| **Võtmise koht** | - |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 12.05.2025 ,-, - | 21.05.2025 17:45, Margus Tammekivi, TREV-2 Grupp AS |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| NYNAS C70BP3 | 1412 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel löögi meetodiga - Vialit-plaadi meetod EVS-EN 12272-3:2003 |

 |
|

|  |
| --- |
| **Reg nr** 1413 1412 Võtmise koht: Kemotari laoplatsProovi tähistus: NYNAS C70BP3; Elleholm fr 4/8 mmKatsetamise kuupäev: 29.05.25 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Katse tüüp | mehaaniline nake |
| Sideaine reg nr | 1412 |
| Sideaine liik | emulsioon |
| Sideaine mark | C70BP3 |
| Jääkbituumeni kogus (kg/m2) | 1,0 |
| Sideaine laotamise temperatuur (°C) | 5 |
| Puiste töötlus | kuiv |
| Puiste reg nr | 1413 |
| Puiste fraktsioon (mm) | 5/8 |
| Puiste kogus (puistetera) | 100 |
| Katse teostamise temperatuur (°C) | 5 |
| Nakkuvuse tase (%) | 100 |

 |