

**MAA- JA ÕHUVÄE MEESTE TAVAVORMI TALVEMÜTSI MATERJALIDE ÜLDINFORMATSIOON**

**PÕHIMATERJAL**

koostis: min70-80%WO

kaal: min 500 +- 50g/m2

**VOODER**

Koostis: min 70% CO, kaal 130 +-20g/m2, must

Vatiinile tepitud sammuga 2,5-3,5cm, vatiini kaal 100 +-5g/m2

**ABIMATERJALID**

Kunstkarusnahk – koostis 65%CV 35%CO, kaal ca 580 +- 30r/m2 (võib muutuda vastavalt materjali saadavusele)

Kant – pealsekangast

Mütsinokk – PVC, lakeeritud, must

Õmblusniit – samas toonis põhimaterjaliga, 100%PES

Trukid – tumedad, oksüdeeritud

Ripspael – 100%PES

Markeerimissilt – valgel põhjal must trükk, 100%PES

Kiletasku – voodril, õmmeldud pesumärgi peale

Põhikangale tikitud mütsimärk

Lisaks abimaterjalidele kasutame liimiriideid, tugevdusi, pehmendusi jms vastavalt mütsi iseloomule ja vajadusele.

Maa- ja õhuväe naiste talvemüts on samadest materjalidest kui meeste talvemüts

