**Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel**

Objekt - Riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 Pühi-Makita lõigu rekonstrueerimine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tee-element** | **Puuduse tüüp** | **Mõõtühik** | **Asukoht** | **Kahjustuse****lubatav****piirmäär** | **Kahjustuse****Määr** | **Teostatav garantiitöö** | **Töövõtja kommentaar** | **Tellija kommentaar/otsus** |
| Teekate | Vuugipragu | pikkus m | PK 19+15 (foto 22) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 9 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Vuugipragu | pikkus m | PK 53+52 (foto 21 ) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikipragu+ jalakäija piirde element kinnitusest lahti | pikkus m | PK 87+90 pp JT B/p Pikasaare (foto 20) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Alusest tingitud probleem, vajumine ca 5cm. | **Alusest tingitud probleem (turba mõju).****Tellijale remontimiseks, pole garantiitöö** |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 89+09 pp (foto 19) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Emulsioon + sõelmed | **Ribapindamine**  |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 94+41 vp (foto 17) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Alusest tingitud probleem, vajumine ca 5cm. | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Vajum (ca 50 mm) ca 30 m |  | PK 94+41 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Alusest tingitud probleem, vajumine ca 5cm. | **Esialgu jääb vaatluse alla.****Töövõtja pole mulde laiendust ehitanud projekti kohaselt astmetega.****Viimasel garantiiaastal tuleb vajumi ulatuses teekate üles freesida, paigaldada ACsurf kihi alla asfaldivõrk ning taastada kate, markeering, teepeenrad ja piirded.** |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 103+50 vp (foto 15) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** **+****ribapindamine** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 104+15 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 4 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 104+95 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 105+75 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 4 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 107+25 vp (foto 12) 108+87 vp109+47 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 110+29 vp (foto 11) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 110+94 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 11 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 111+76 vp 112+20 vp113+25 vp114+04 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 8 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 115+53 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 116+34 vp 117+01 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 10 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 117+75 vp 118+19 vp118+33 vp118+47 vp119+28 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 5 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 120+03 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 120+47 vp, 120+39 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 121+53 vp (foto 10)  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 123+01 vp  | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 10 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 123+67 vp (foto 9) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** **+****ribapindamine** |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 124+47 vp (foto 8) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** **+****ribapindamine** |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 125+25 vp (foto 7) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 12 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** **+****ribapindamine** |
| Teekate | Võrkpragu | pikkus m | PK 125+87 vp (foto 6) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 5 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** **+****ribapindamine** |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 126+39 vp (foto 5) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 126+60 vp (foto 4) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 127+32 vp (foto 3) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen, sõelmed + emulsioon. | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** **+****ribapindamine** |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 128+18 vp (foto 2) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |
| Teekate | PõikpraguPikipragu | pikkus m | PK 128+69 vp (foto 1)128+24 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | **Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga** |