**Garantiiaja ülevaatuse akt**

23.05.2024 a.

**Garantiiaja ülevaatuse komisjon koosseisus:**

Esimees (tellija esindaja) Meelis Laanpere Projektijuht

Liikmed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peatöövõtja esindaja | Ralf Kalm |
| 2. | Inseneri esindaja | Artjom Astreika |
| 3. | Teehoolde järelevalve tegija | ……………………………………… |
| 4. | …………………… | ……………………………………… |

teostas tööde vastuvõtu aktiga 24.10.2019 a. vastuvõetud objekti

**„Riigitee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi km 2,145-3,958 rekonstrueerimine“,**

**peatöövõtja Nordecon AS**

korduva garantiiaegse ülevaatuse 23.05.2024 a.

**Komisjon konstateerib**

* objektil ei esine defekte, mis ületavad kahjustuste lubatava piirmäära
* objektil esineb defekte, mis ületavad kahjustuse lubatava piirmäära. Defektid on fikseeritud „Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabelis“

**Komisjon teeb ettepaneku**

Transpordiameti Põhja regiooni volitatud esindajal esitada objekti peatöövõtjale **Nordecon AS** -le nõue

* parandada kõik defektid viivituseta
* parandada defektid järgmises ajalises järjestuses: **23.06.2024 a.**

Komisjoni esimees Meelis Laanpere

Komisjoni liikmed:

Peatöövõtja esindaja Ralf Kalm

Inseneri esindaja Artjom Astreika

Teehoolde järelevalve tegija …………………………………..

…………..….. .………………………………….

Akti lisa:

* Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel (Lisa 1)
* Fotod

**Lisa 1. Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel**

Objekt „Riigitee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi km 2,145-3,958 rekonstrueerimine“, 23.05.2024 a.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tee-element** | **Puuduse tüüp** | **Mõõtühik** | **Asukoht** | **Kahjustuse lubatav**  **piirmäär** | **Kahjustuse**  **Määr** | **Teostatav garantiitöö** | **Kommentaarid** |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m |  | lubatud p.2.7  ulatuses |  |  |  |
| Pikipragu | pikkus m | **3,880 km; 3,685 km**  **(jm teed.jairus.ee järgi)** | lubatud p.2.7 ulatuses |  | „laiendamisega vuukimist“ | 20 cm, 40cm. |
| Vuugipragu | pikkus m | **3,880 km; 3,685 km; 3,765 km**  **(jm teed.jairus.ee järgi)** | lubatud p.2.7 ulatuses |  | „laiendamisega vuukimist“ | 50 cm. |
| Võrkpragu | pindala m2 | **3,950 km**  **(jm teed.jairus.ee järgi)** | lubatud p.2.7  ulatuses |  |  |  |
| Katte murenemine, segregeerunud kohad kattes | pindala m2 |  | lubatud p.2.7 ulatuses |  |  |  |
| Roopad | sügavus  mm |  | ≤ 15 |  |  |  |
| Serva defekt | pikkus m |  | lubatud p.2.7 ulatuses |  |  |  |
| Teekatte tasasus (IRI arv)\* | mm/m |  | ≤ 3,0 |  |  |  |
| Augud kattes | pindala m2 |  |  |  |  |  |
| Sideaine pinnaletõus | pindala m2 |  | ≤ 1,0 üks koht |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katte ebatasasused | cm  mõõdetud  3 m latiga |  | ≤ 1,0 |  |  |  |
| Üksikud ülemõõdulised kivid kattes |  |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Poorsed kohad kattes |  |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Teepeenar | Peenar madalam kattest | cm |  | ≤ 3,0 |  |  |  |
| Uhtumisjäljed või augud peenras | pindala  m² |  | lubatud  sügavusega kuni  10cm kuu aja jooksul |  |  |  |
| Peenar kõrgem kattest |  |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Mulle | Uhtumisjäljed mulde nõlvadel | pindala m2 |  | ei ole lubatud |  |  |  |
|  | Kivid läbimõõt > 10cm  nõlvadel |  |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Kraavid | Uhtumisjäljed kraavi välisküljel  ja kraavipõhjade täisuhtumine |  | **2,960 km  truubi kindlustuse kivid lahti** | lubatud  sügavusega kuni  15 cm 1 x hooajal,  üle 15 cm 1x kuu  jooksul |  |  |  |
| Teepäraldised  (liiklusmärgi,  tähispostid, kaitsepiirded, kattehelkurid jne) | Peavad olema paigaldatud  Kooskõlas liikluskorralduse  skeemile ning vastama liikluskorraldusvahendite EVS- ide nõuetele. | visuaalne  ülevaatus |  | mittevastavus tehnilistele  nõuetele ei ole lubatud |  |  |  |
| Haljastus |  | visuaalne  ülevaatus |  |  |  |  |  |
| Tänavavalgustus |  | visuaalne  ülevaatus |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pindamine | Killustik tuleb lahti triipudena | pindala m2 |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Kogu pindamiskiht koorub lahti | pindala m2 |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Pindamine on kahjustatud teatud kindlatel lõikudel | pindala m2 |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Pindamine „higistab“ | pindala m2 |  | ei ole lubatud |  |  |  |
| Muud objekti |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti eripäraga  seotud |  |  |  |  |  |  |  |

\* vajadusel mõõdetakse kolmemeetrise latiga