|  |  |
| --- | --- |
| **Baltic Aggregates OY,****mal-brit.parnpuu@balticaggregates.com****Lõõtsa tn 1a, Tallinn, 11415** | KATSEPROTOKOLLNR 587/25 |
|  | 09.04.2025  |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | Baltic Aggregates OY – Mal-Brit Pärnpuu |
| **Töö ülesanne:** |  Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | Muuga sadam |
| **Võtmise koht** | Muuga sadam |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 25.03.2025 10:00,Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY | 26.03.2025 09:55, Mal-Brit Pärnpuu, Baltic Aggregates OY |
| **Proovi tähistus** | **Labori reg nr** |
| Graniitkillustik fr. 8/11 mm | 0633 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Täitematerjali külmakindluse määramine 1% NaCl lahuses EVS-EN 1367-6:2008 |

 |
|

|  |
| --- |
| **Reg nr** 0633 Võtmise koht: Muuga sadamProovi tähistus: Graniitkillustik fr. 8/11 mmKatsetamise kuupäev: 08.04.25 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Külmakindluse üksiktulemus 1, FNaCl (%) | 0,1 |
| Külmakindluse üksiktulemus 2, FNaCl (%) | 0,1 |
| Külmakindluse üksiktulemus 3, FNaCl (%) | 0,1 |
| Külmakindlus NaCl-is, FNaCl (%) | 0,1 |
| Katsefraktsioon (mm) | 8/16 |
| Proovi eelnev purustamine laboratoorses lõugpurustis | ei |

 |