|  |  |
| --- | --- |
|  | KATSEPROTOKOLL  NR 709/24 |
|  | 17.04.2024 nr 7-6.4/816 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | TREF Nord AS – Martin Kask |
| **Töö ülesanne:** | Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | - | | | **Võtmise koht** | ABT ladu | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 04.04.2024 12:00,  E. Jõepere, TREF Nord AS | | 09.04.2024 09:15,  E. Jõepere, TREF Nord AS | | **Tellija poolne tähistus** | | **Labori reg nr** | | Graniit fr 8/11 mm Halsvik | | 0828 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | - | | | **Võtmise koht** | ABT bituumenimahuti | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 03.04.2024 16:00,  E. Jõepere, TREF Nord AS | | 09.04.2024 09:15,  E. Jõepere, TREF Nord AS | | **Tellija poolne tähistus** | | **Labori reg nr** | | Orlen 70/100 | | 0825 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | - | | | **Võtmise koht** | - | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | -, - | | 09.04.2024 09:15,  E. Jõepere, TREF Nord AS | | **Tellija poolne tähistus** | | **Labori reg nr** | | Wetfix BE | | 0826 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | 1. | Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel rullpudeliga EVS-EN 12697-11:2020 - 24h | |
| |  | | --- | | **Reg nr** 0828; 0825; 0826  Võtmise koht: ABT bituumenimahuti  Katsetamise kuupäev: 17.04.24 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aeg | 6h | 24h | | Esimese hindaja tulemused (%) | 90 | 75 | | Teise hindaja tulemused (%) | 85 | 75 | | Keskmised tulemused (%) | 90 | 75 | | Kobarad | - | - | | Kasutatud sideaine reg-nr | 0825 | | Kasutatud nakkeparandaja kogus %-des | 0,4 | | Kasutatud nakkeparandaja kogus g-des | 0,401 | | Pöörlemise kiirus (pööret/minutis) | 60 | | Täitematerjali fraktsioon (mm) | 8/11,2 | |
| 2. Terade tiheduse ja veeimavuse määramine EVS-EN 1097-6:2022 |
| |  |  | | --- | --- | | Meetod | Lisa A, p, A,4 (püknomeetri meetod) | | Katsefraktsioon (mm) | 8/11,2 | | Osakeste näivtihedus, ρp (Mg/m3) | 2,71 |  |  | | --- | | **Reg nr** 0828 Võtmise koht: ABT ladu Katsetamise kuupäev: 11.04.24 | |