PEALSENAHK

Kroompargitud veisenahk, must, trükimustriga.

Paksus: 2,8-3,0 mm

KEELENAHK

Keel on kroompargitud veisenahast, must, trükimustriga.

Paksus: 1,2-1,4 mm.

NAHA TESTIMISE TULEMUSED

| Materjal | Omadus | Testimeetod | Tulemus |
| --- | --- | --- | --- |
| Pealsenahk | Tõmbetugevus | EN ISO 20344:2011 | ≥ 28,3N/mm² |
|  | Rebimistugevus | EN ISO 20344:2011 | ≥ 287,26 N |
|  | Dünaamiline veeimavuse test | EN ISO 5403-1 | 6,32 % |
|  | Kroomisisaldus |  | ≤ 3mg/kg |
|  | Hõõrumistest kuivalt | EN ISO 11640:2018 | 4/5 naha sisekülg: 4/5 |
|  | Hõõrumistest märjalt | EN ISO 11640:2018 | 3 naha sisekülg : 3 |
| Keelenahk | Rebimistugevus | EN ISO 20344:2011 | 124,78 N |