|  |  |
| --- | --- |
|  | KATSEPROTOKOLLNR 709/24 |
|  | 17.04.2024 nr 7-6.4/816 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | TREF Nord AS – Martin Kask |
| **Töö ülesanne:** |  Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | - |
| **Võtmise koht** | ABT ladu |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 04.04.2024 12:00,E. Jõepere, TREF Nord AS | 09.04.2024 09:15, E. Jõepere, TREF Nord AS |
| **Tellija poolne tähistus** | **Labori reg nr** |
| Graniit fr 8/11 mm Halsvik | 0828 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | - |
| **Võtmise koht** | ABT bituumenimahuti |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
| 03.04.2024 16:00,E. Jõepere, TREF Nord AS | 09.04.2024 09:15, E. Jõepere, TREF Nord AS |
| **Tellija poolne tähistus** | **Labori reg nr** |
| Orlen 70/100 | 0825 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | - |
| **Võtmise koht** | - |
| **Võtmise aeg ja võtja** | **Laborisse toomise aeg ja tooja** |
|  -, - | 09.04.2024 09:15, E. Jõepere, TREF Nord AS |
| **Tellija poolne tähistus** | **Labori reg nr** |
| Wetfix BE  | 0826 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel rullpudeliga EVS-EN 12697-11:2020 - 24h |

 |
|

|  |
| --- |
| **Reg nr** 0828; 0825; 0826 Võtmise koht: ABT bituumenimahuti Katsetamise kuupäev: 17.04.24 |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aeg | 6h | 24h |
| Esimese hindaja tulemused (%) | 90 | 75 |
| Teise hindaja tulemused (%) | 85 | 75 |
| Keskmised tulemused (%) | 90 | 75 |
| Kobarad | - | - |
| Kasutatud sideaine reg-nr | 0825 |
| Kasutatud nakkeparandaja kogus %-des | 0,4 |
| Kasutatud nakkeparandaja kogus g-des | 0,401 |
| Pöörlemise kiirus (pööret/minutis) | 60 |
| Täitematerjali fraktsioon (mm) | 8/11,2 |

 |
| 2. Terade tiheduse ja veeimavuse määramine EVS-EN 1097-6:2022 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Meetod | Lisa A, p, A,4 (püknomeetri meetod) |
| Katsefraktsioon (mm) | 8/11,2 |
| Osakeste näivtihedus, ρp (Mg/m3) | 2,71 |

|  |
| --- |
| **Reg nr** 0828Võtmise koht: ABT laduKatsetamise kuupäev: 11.04.24 |

 |