



ul. Tarczyńska 119, Pogorzałki \* 96-320 Mszczonów

Tel. +48 46857 07 00

Fax +48 46857 07 01-02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNICZNA SPECYFIKACJA WYROBU**  *TOOTE TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON* | | | | |
| **Nazwa klienta:**  *Kliendi number :* |  |  | **Data :**  *Kuupäev:* | 2018-04-20 |
| **Opis artykułu:**  *Toote artikkel :* | 0659568 CFC-36 DAB E P12N N-ANTI P-TOP PBTM REVERSE | | | |
| **Opis szczegółowy:**  *Toode detailid :* | NO.03 COIL FASTENER CLOSED END | |  |  |
| **Skład:**  *Koostis :* | Taśma / *Lint:* | Polüester |  |  |
|  | Elementy /*Elemendid:* | Polüester |  |  |
|  | Suwak / *Kelk:* | Tsink sulam |  |  |
| **Parametry techniczne: /** *Esitus:* | | | | |
|  | **Test** | **Ühik** | **YFGS** |  |
| Keti ristsuunaline tugevus | | [N] | 343,0 |  |
| Ülemine Stop hoidmise tugevus | | [N] | 59,0 |  |
| Alumine stopp hoidmise tugevus | | [N] | 39,0 |  |
| Liugur Keele tugevus | | [N] | 69,0 |  |
| Edasi-tagasi liikumine (BS 3084 / Class B) | | (tsüklid) | 500 |  |
| **Charakterystyki specjalne: /** *Eriomadused:* | | | | |
| See toode vastab Euroopa niklidirektiivi 94/27/EÜ ja Öko-tex Std. nõuetele. 100, I klass | | | | |
| **Uwagi: /** *Märkused:* |  |  |  |  |
| 1. YFGS tähendab YKK Kinnitus Global Strengths | | | | |
| 2. See teave on rangelt konfidentsiaalne ja seda edastatakse selgesõnalisel tingimusel, et | | | | |
| seda ei avaldata kolmandatele isikutele ilma YKK Poland Sp. z o.o. | | | | |
| 3. Kasutaja peaks ise katsetama, kas see toode võib sobida tema konkreetseks otstarbeks. | | | | |
| Me ei vastuta eelkõige selle toote mittevastavuse eest üksikutele rakendustele. | | | | |
| Juhtkonna Repr.. |  | Kvaliteedikontrolli labori juhataja | |  |
| Andrzej Białek |  | Stanisław Czub |  |  |

Copyrights©, 2014 YKK Poland Sp.z o.o.

\\Ykkprime\QC&QA\FORMULARZE I KARTY\012 017 Certyfikaty\certificates\1 COIL\3CF\0659568 CFC-36 DAB E P12N N-ANTI P-TOP PBTM REVERSE