PÕHIMATERJAL

Põhinahk 1,4 -1,6 mm. Naturaalne silekroom nahk.

| TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON |  |
| --- | --- |
| Vee neelamine %-des | 8% |
| Rebimistugevus | 121 N |
| Paksus | 1,4 – 1,6 mm |
| Hõõrdetest | - kuivalt 130000 tsüklit - märjalt 25000 tsüklit |