AASAD, HAAGID

4 paari haake:			Art. 2103 haak

4 paari aasasid:		Art. 2106  D-rõngas

Haakide kinnitamiseks:	Art. 2135 needi pea + art. 2136 needi jalg

Aasade kinnitamiseks:	Art. 2121 neet + art. 2132 seib.

Materjal: 				teras

Töötlus (haak, D-rõngas, neet):	tsink min. 8 mikronit + must kromaat + lakk

Töötlus (seib):				nikkel 2-8 mikronit.