|  |  |
| --- | --- |
| **EKT Teed OÜ, info@eteed.ee**  **Artelli tn 15, Tallin, 10621** | KATSEPROTOKOLL  NR 1079/24 |
|  | 24.05.2024 nr 7-6.4/1230 |
|  | Lk **1**/**1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:** | EKT TEED OÜ – Jaanus Kirsipuu |
| **Töö ülesanne:** | Proovi katsetamine |

|  |
| --- |
| **Tellija poolt esitatud proovide andmed:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | - | | | **Võtmise koht** | Muuga sadam | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 14.05.2024 14:00,  Jaanus Kirsipuu, EKT Teed OÜ | | 14.05.2024 15:10,  Jaanus Kirsipuu, EKT Teed OÜ | | **Proovi tähistus** | | **Labori reg nr** | | Kivikild fr 4/8 mm | | 1244 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objekt** | - | | | **Võtmise koht** | - | | | **Võtmise aeg ja võtja** | | **Laborisse toomise aeg ja tooja** | | 10.05.2024, -  -, Pigipada | | 14.05.2024 15:10,  Jaanus Kirsipuu, EKT Teed OÜ | | **Proovi tähistus** | | **Labori reg nr** | | Bituumenemolsioon C67B3 (P15) Pigipada | | 1240 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katsetamine ja tulemused** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | 1. | Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel löögi meetodiga - Vialit-plaadi meetod EVS-EN 12272-3:2003 | |
| |  | | --- | | **Reg nr** 1244; 1240  Võtmise koht: Muuga sadam Katsetamise kuupäev: 23.05.24 | |
| |  |  | | --- | --- | | Katse tüüp | mehaaniline nake | | Sideaine reg nr | 1240 | | Sideaine liik | emulsioon | | Sideaine mark | C67B3 | | Jääkbituumeni kogus (kg/m2) | 1,0 | | Sideaine laotamise temperatuur (°C) | 5 | | Puiste töötlus | kuiv | | Puiste reg nr | 1244 | | Puiste fraktsioon (mm) | 5/8 | | Puiste kogus (puistetera) | 100 | | Katse teostamise temperatuur (°C) | 5 | | Nakkuvuse tase (%) | 100 | |